*Курганская область,*

*г. Курган, ул. Омская, 163, стр.4, оф.2*

*сайт: arbolitmaster.ru ; garmoniya45.ru*

*e-mail:* *garmoniya\_45@mail.ru*

*тел.: 61-66-96: 8-908-835-90-77;*

*8-908-839-69-99*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Ассортимент продукции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер блока** | **Фото** | **Применение** | **Ширина стены, см.** | **Класс по прочности на сжатие** | **Марка по прочности при осевом сжатии** | **Коэффициент****теплопроводности** | **Кол-во****блоков в 1 м 2, штук** | **Кол-во блоков в 1 м 3 , штук** | **Кол-во блоков в 1 поддоне, штук** | **Вес блока, кг.** | **Вес****поддона,****кг** | **Вес 1 м 3, кг** | **Объем поддона, м3** |
| **500\*300\*200** |  | Применяется для устройства несущих ограждений, зданий и  сооружений | 30  | В 1.5 | М25 | 0,09 Вт/м 0С | 10 | 33 | 46 | 20 | 900 | 660 | 1,4 |
| **500\*243\*200** |   | Применяется для устройства несущих ограждений, зданий и  сооружений | 24,3 | В 1.5 | М25 | 0,09 Вт/м 0С | 20 | 41 | 58 | 16 | 900 | 656 | 1,4 |
| **400\*400\*200** |  | Применяется для устройства несущих ограждений, зданий и  сооружений | 40 | В 1.5 | М25 | 0,09 Вт/м 0С | 12,5 | 31 | 45 | 21,5 | 930 | 666,5 | 1,44 |
| **500\*150\*200** |  | Применяется для устройства перегородок,  утепления армопояса и плиты перекрытия. | 15 | В 1.5 | М25 | 0,09 Вт/м 0С | 10 | 66 | 92 | 10 | 900 | 660 | 1,4 |

Чтобы избежать серьезных потерь, связанных с выбором арболитовых блоков, выбирайте качественные блоки!